## Slide 1: Student: Adelphe Yousseu Supervisor: Prof. Alessandro Bottaro Correlator: Prof. Nicolas Mazellier
Master’s thesis
Genova, 31th March 2016
Study of drag reduction using
superhydrophobic surfaces
University of Genoa – Polytech Orleans

## Slide 2: Indice
Obiettivi e motivazioni
Ultra Ever Dry®
Bagnabilità e idrofobicità
La rugosità: lo stato di Wenzel e di Cassie Baxter
Dispositivo sperimentale
Post - trattamento dei dati
Analisi dei risultati
Conclusioni e prospettive

## Slide 3: Obiettivi
Mettere in evidenza l’effetto di un rivestimento superidrofobico sulla resistenza idrodinamica di un oggetto in moto in un liquido.
Il lavoro svolto consiste nella misura indiretta dell’attrito indotta da un oggetto di forma sferica in caduta libera, nella fase terminale del moto; le uniche forze che agiscono sono la gravità, la forza di Archimede e l’attrito.

## Slide 4: Motivazioni per lo studio di materiali superidrofobici
a) Nelle centrali energetiche per evitare la condensazione del vapore che può provocare un calo dell’efficienza
b) Nelle superficie autopulenti
c) Nei vetri di parabrezza per non compromettere la visibilità
d) Nei palloni aerostatici per misure di natura meteorologica
e) Formazione del ghiaccio sulle ali degli aerei, sui cavi elettrici, sulle pale eoliche

## Slide 5: Bagnabilità e idrofobicità
Forze di coesione tra le molecole del liquido
Forze di adesione tra le molecole della goccia e quelle del supporto solido

## Slide 6: Bagnabilità e idrofobicità Tensioni sulle superfici di separazione

## Slide 7
Angolo di contatto statico
Angolo di contatto (°C ) | Tipologia superficie
0° | superidrofilica
>30° | Idrofilica
30°- 90° | Intermedia
90°-140° | Idrofobica
>140° | superidrofobica

## Slide 8: Isteresi e angolo di rotolamento
l’isteresi dell’angolo di contatto è :

## Slide 9: Wenzel e Cassie-Baxter
Nel modello di Wenzel:
Nel modello di Cassie:

## Slide 11: Dispositivo sperimentale: il laboratorio

## Slide 12: Dispositivo sperimentale

## Slide 13: Sfere rivestite con Ultra Ever Dry e non rivestite La presenza di un plastron di aria è visibile

## Slide 14: Raccolta e elaborazione dei dati : conversione del video in immagini

## Slide 15: Post trattamento dei dati: cambiamento del fondo grigio in nero

## Slide 16: Post trattamento dei dati: moto della sfera

## Slide 17: Post-trattamento dei dati : si segue il centro di gravità della sfera

## Slide 18: Risultati

## Slide 19: Risultati
si osserva come le velocità delle 10 cadute delle sfere di 10mm rivestite nell’acqua variano intorno alla curva media

## Slide 20: Risultati
Confronto tra le curve di velocità media delle sfere di 10mm rivestite et non rivestite nell’acqua
 | Velocità terminale [m/s] | Re
sfere non rivestite | 1,3802 | 14380,6785
Sfere rivestite | 1,3117 | 13666,95841

## Slide 21: Risultati
Confronto tra le curve di velocità media delle sfere da 8mm rivestite e non rivestite nell’acqua
 | Velocità terminale[m/s] | Re
Sfere non rivestite | 1,2792 | 10662,6656
Sfere rivestite | 1,1892 | 9912,4781

## Slide 22: Risultati
Confronto tra le curve di velocità media delle sfere da 5mm rivestite e non rivestite nell’acqua
 | Velocità terminale [m/s] | Re
Sfere non rivestite | 1,0541 | 5491,4770
Sfere rivestite | 1,0009 | 5214,3244

## Slide 23: Risultati
Confronto tra le curve di velocità media delle sfere da 10mm rivestite e non rivestite nel glicerolo
 | Velocità terminale [m/s] | Re
Sfere non rivestite | 0,2178 | 2,3331
Sfere rivestite | 0,2390 | 2,5602

## Slide 24: Risultati
Confronto tra le curve di velocità media delle sfere da 8mm rivestite e non rivestite nel glicerolo
 | Velocità terminale [m/s] | Re
Sfere non rivestite | 0,1524 | 1,3060
Sfere rivestite | 0,1582 | 1.3557

## Slide 25: Risultati
Confronto tra le curve di velocità media delle sfere da 5mm rivestite e non rivestite nel glicerolo
 | Velocità terminale [m/s] | Re
Sfere non rivestite | 0,0631 | 0,3379
Sfere rivestite | 0,0596 | 0,3192

## Slide 26: Analisi e conclusioni
Confronto tra le curve di velocità media delle sfere di 10mm rivestite et non rivestite nell’acqua

## Slide 27: Analisi e conclusione
Confronto tra le curve di velocità media delle sfere di 10mm rivestite et non rivestite nell’acqua

## Slide 28: Analisi e conclusione
Curva di Cd = f(Re)

## Slide 29: GRAZIE PER
LA VOSTRA ATTENZIONE