## Slide 1: Studi su rivestimenti anti fouling e anti attrito per applicazioni navali
Candidato
Marciano Francesco
Relatore: Prof. Alessandro Bottaro
Correlatori: Prof. Enrico Rizzuto e Marina Delucchi

## Slide 2: CAUSE INQUINAMENTO NAVALE:
ACQUE DI ZAVORRA
INQUINAMENTO ACUSTICO
ACQUE REFLUE E SPAZZATURA
ACQUA DELLE SENTINE
GAS DI SCARICO
INQUINAMENTO PROVENIENTE
DALLE VERNICI
FOULING
Notes: Gas di scarico e inquinamento vernici sono direttamente collegati al fouling poiché la presenza del fouling sullo scafo aumenta i consumi e quindi le emissioni di Co2 ed è proprio per ridurre il fouling che utilizziamo le vernici

## Slide 3: CHE COSA È IL BIOFOULING?
Con il termine biofouling si intende il fenomeno di accumulo e deposito di organismi viventi, animali e vegetali, unicellulari o pluricellulari su superfici naturali o artificiali immerse.
MICROFOULING:
10-3-0.1 mm
MACROFOULING:
0.1-100 mm

## Slide 4
MACROFOULING
MICROFOULING
Notes: DIATOMEE , SLIME—CIRRIPEDI(DENTI DI CANE), ANELLIDI

## Slide 7
FORMAZIONE DI FOULING
AUMENTO RESISTENZA D’ATTRITO (Rf)
DELLA CARENA
AUMENTO RESISTENZA AL MOTO DELLA NAVE (RT):
CT= (1+K)CF + CR + △Cf + CAA
(adimensionalmente)
△Cf
(1+k)Cf
incremento d’attrito della superficie reale rispetto a quella ideale
K= effetto forma
(CAA= RESISTENZA ALL’ARIA; CR= RESISTENZA RESIDUA)
Notes: IL VERO PROBLEMA CAUSATO DAL FOULING ,NONCHE’ CAUSA DELL’AUMENTO DEI CONSUMI E QUINDI DELLA PERDITA DI EFFICIENZA DELLA NAVE ,E’ L’AUMENTO DELLA RESISTENZA AL MOTO DELLA NAVE

## Slide 8
(1+k)Cf
Contributo lastra piana + effetto forma(k);
Biofouling influenza k perché modifica la forma della superficie;
△Cf
incremento d’attrito della superficie reale rispetto a quella ideale
Ks= rugosità media carena
LWL= lunghezza della parte di nave immersa

## Slide 9: PITTURE ANTIFOULING
BIOCIDE
Contact Leaching Coatings
(matrice insolubile);
CDP Controlled Depletion Polymer coatings;
(matrice solubile);
SPC Self Polish Copolymer coatings
(matrice solubile);
CDP + SPC;
NON BIOCIDE
Fouling Resistant coatings
Fouling Release coatings
Fouling Degrading coatings

## Slide 10: STRUMENTAZIONE E VERNICI
REOMETRO ANTON PAAR MCR 301EQUIPAGGIATO CON PIATTI PARALLELI:
Notes: Il nostro lavoro si è concentrato su dei test al reometro su tre vernici commerciali rientranti in alcune di queste categorie.

## Slide 11
GAP (DISTANZA TRA STATORE E ROTORE,SPESSORE MEATO FLUIDO DI ACQUA MARINA TRA I PIATTI)= O,2 mm;
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DI PROVA:
23°C, 15°C, 10°C, 5°C (sistema Peltier)
ANDAMENTO VELOCITA’ DEL ROTORE: A “RAMPA” DA 0 A 3000 (GIRI/MIN).Aumento di velocita di 500 giri ogni 100 secondi, durata totale prova 10 min.
Eseguite prove solo con statore verniciato o solo con rotore verniciato.

## Slide 12: LE VERNICI
HEMPAGUARD X7 89900
(HEMPEL)
ECOLOSILK
(NIPPON PAINT)
ECOLOFLEX SPC 200
(NIPPON PAINT)

## Slide 13: HEMPAGUARD X7 89900
FOULING RESISTENCE, MIX BIOCIDI + IDROGEL;
Notes: Biocidi in momenti di inattività, idrogel funziona in fase di navigazione.

## Slide 14: ECOLOSILK
NON BIOCIDA, ELASTOMERI SILICONICI CON PROPRIETA’ ACQUA-REPELLENTI;
NON ADATTA A NAVI LENTE.
Notes: ELASTOMERI=CATENE POLIMERICHE CHE SUBISCONO GRANDI DEFORMAZIONI ELASTICHE, ELASTOMERI SI ATTIVANO SOPRA I 20 NODI.

## Slide 15: ECOLOFLEX SPC 200
SPC (RILASCIO AUTOMATICO DI POLIMERI)
RILASCIO EFFETTUATO PER IDROLISI
ADATTA A OGNI IMBARCAZIONE

## Slide 16: RISULTATI PROVE
GRAFICI (Cf, velocità di rotazione del rotore giri/min)
CURVA RIFERIMENTO:
Rotore originale (acc. inoss. Lavorato al tornio)
Contenitore statorico (ferro, tornio)
Acqua di mare e stesse temperature di prova, stessa “rampa”

## Slide 17
Chart: Rotore Cf-velocità 23°C

## Slide 18
Chart: Rotore Cf-velocità 15°C

## Slide 19
Chart: Rotore Cf-velocità 10°C

## Slide 20
Chart: Rotore Cf-velocità 5°C

## Slide 21
HEMPAGUARD X7 89900 MIGLIORA CON L’AUMENTO DELLA VELOCITA’;
ECOLOFLEX SPC 200 BUONA LISCEZZA PER TUTTA LA PROVA, LA SUPERA SOLO LA HEMPAGUARD NEL FINALE. MIGLIORA ALLA RIDUZIONE DI TEMPERATURA;
ECOLOSILK RIMANE IN MEZZO ALLE DUE; Cf SALE LEGGERMENTE NELLA PARTE FINALE;
STANNO TUTTE SOTTO I RIFERIMENTO NONOSTANTE SIA MOLTO LISCIO.

## Slide 22
Chart: Statore Cf-velocità 23°C

## Slide 23
Chart: Statore Cf-velocità 15°C

## Slide 24
Chart: Statore Cf-velocità 10°C

## Slide 25
Chart: Statore Cf-velocità 5°C

## Slide 26
DISTANZA TRA ECOLOFLEX E ALTRE VERNICI VIENE ACCENTUATA CON LA RIDUZIONE DI T, ANDAMENTO MIGLIORE PER TUTTE LE T;
HEMPAGUARD E ECOLOSILK HANNO ANDAMENTO MOLTO SIMILE E SEMPRE PIU’ DISTACCATO DA ECOLOFLEX;
COMPORTAMENTO DIVERSO DAL SOLO ROTORE VERNICIATO DOVUTO AGLI “EFFETTI DI BORDO”;

## Slide 27: CONCLUSIONI
PROVE RIPETITIVE PER OGNI T, ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLE CURVE SIMILE E NEL ROTORE SEMPRE AL DI SOTTO DEL RIFERIMENTO.
VERNICI TRA LORO COMPETITIVE E DALLA BUONA RUGOSITA’ SUPERFICIALE

## Slide 28
Cf AUMENTA CON LA RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA;
Cf SI ABBASSA ALL’AUMENTARE DELLA VELOCITA’, LE VERNICI NON SONO EFFICACI PER BASSE VELOCITA’ (TRANNE HEMPAGUARD X7 CHE FUNZIONA ANCHE IN PERIODI DI INATTIVITA’);
LA ECOLOFLEX SPC 200 E’ QUELLA CHE SI E’ COMPORTATA COMPLESSIVAMENTE MEGLIO;

## Slide 29
Grazie per l’attenzione..